**NZ3611G**

**红色刻字帖**

 **产品描述：**

面膜：80micron PVC红色光膜；

胶水：永久性透明胶

底纸：120gsm单面PEK白硅纸

宽幅：1.06/1.27/1.37/1.52m

 **产品特点：**

1. 自带背胶、直接粘贴，操作简单，施工方便。
2. 色彩鲜艳、个性装饰、遮盖力强。
3. PVC面膜，耐脏、防水，户内外耐候1年。

 **产品应用：**

适用于车身装饰、广告刻字、手工DIY、室内与室外装饰等领域。

本产品不需喷绘，数码雕刻成所需图案，搭配转移膜将所要展示的图案转印到被印制的物品之上。

 **技术参数：**

测试条件：室内温度23±2℃、相对湿度50±5%，以铝板、玻璃、钢板作为基材测试。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **指标** | **单位** | **测试方法** | **标准** |
| PVC 膜厚度底纸克重成品重量光泽度 60°初粘力24h，180°剥离力尺寸稳定性MD尺寸稳定性CD拉伸强度 MD拉伸强度 CD施工温度适用温度 | Microng/m²g/m²%N/25mmN/25mmmmmmN/25 mmN/25 mm℃℃ | GB/T6672-2001GB4669-1995GB4669-1995GB8807-88 FTM 9FTM 1FTM 14FTM 14 GB/T1040.1-2006GB/T1040.1-2006 | 80±10120±10250±20≥60≥8≥10≤1.8≤1.5≥30≥2020±10℃-20～+70 |

 **\*以上所有参数的变更恕不另行通知**

 **仓储条件：**

所有NAR的产品需储放在原始包装中用原始的保护材料，建议密封保存，水平放置，叠放层高不宜超过6层，避免阳光直射、热源直接接触。仓储温度25±5℃、相对湿度50±15%。在这种条件下，该产品储存期是一年。

 **打印制作要求：**

制作环境：NAR产品建议在温度25±5℃，相对湿度为50±10%，洁净无尘、无悬浮物的环境下使用。

张贴要求：20±10℃，相对湿度为50±10%；粘贴于平整、光滑、洁净、表面无浮尘、表皮无脱落的物体表面，贴合必要养护时间需要2小时以上。

 **质保条件：**

1、保质期为一个月：车身贴产品需满足仓储条件，半年内使用最佳。

2、追诉期：自产品生产之日起一个月内，逾期不接受投诉。

 **重要备注：**

NAR所有有关材料的说明、技术信息及应用推荐是基于我们认为可信的典型性测试结果，不同国家、不同地区有所差异，使用前请先评测是否满足需求。

本产品不需喷绘，数码雕刻成所需图案，搭配转移膜将所要展示的图案转印到被印制的物品之上。

 **产品应用：**